CBB22金属化聚丙烯薄膜电容器
Metallized Poiygropylene Film Capacitor	
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特点Characteristic                    
★高频损耗小；                                   
★过电流能力强，绝缘电阻高寿命长；
★温度特性稳定，体积小；
应用场景Application Scenario
广泛应用于节能灯、镇流器、彩电及电子整机、电子仪器高频、直流、交流和大电流脉动电路，变频器交波吸收，IGBT保护电路。



技术参数Technical Specifications 
	气候类型
	40/105/21

	工作温度范围
	-40℃～+105℃

	额定电压
	250V/400V/450V/630V

	电容量范围
	0.01μF～4.7μF

	电容量偏差
	5%（J)；±10%（K)；

	耐电压
	2.0UR

	损耗角正切
	≤0.0015(1KHz 1.0v)

	绝缘电阻
	≥25000MΩ；CR≤0.33UF；≥7500S；CR＞0.33uF| 100V,60S

	脚距
	10mm,15mm,20mm,22.5mm,25mm
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