高倍率无人机电池 
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产品应用 Product application
FPV穿越机、航模FPV等等。

产品特点 Product features
★成熟生产工艺，抗冲击能力强，循环寿命长；
★高能量密度230-270Wh/Kg;
★使用温度范围-20℃～60℃；




	高 倍 率 无 人 机 电 池

	容量（mAh）
Capacity(mAh)
	组合方式
Series/Parallel

	平台电压（v）
Discharge Platform Voltage(V)
	厚度*宽度*高度(mm)
Thickness*Width*Height(mm)
	重量（g）
Weight(g)
	倍率
Discharge Voltage

	1650
	6S1P
	22.2
	42*47*84
	280
	10C

	2600
	6S1P
	22.2
	32*47*141
	395
	10C

	8000
	6S1P
	22.2
	50*62*169
	1120
	10C

	9000
	8S1P
	29.6
	50*112*160
	1835
	10C

	12000
	6S1P
	22.2
	57*76*188
	1605
	10C

	10000
	6S2P
	21.6
	46*75*140
	968
	10C

	
	8S2P
	28.8
	46*75*182
	1250
	10C

	15000
	6S3P
	21.6
	66*75*140
	1388
	10C

	
	8S3P
	28.8
	66*75*182
	1812
	10C

	
	12S3P
	36.0
	66*75*268
	2652
	10C

	20000
	6S4P
	21.6
	76*88*140
	1812
	10C

	
	12S4P
	36.0
	76*88*268
	3488
	10C

	25000
	4S5P
	14.4
	76*88*120
	1525
	10C
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