高倍率无人机电池

High-rate drone battery

产品应用 Product application

FPV穿越机、航模FPV等等。

产品特点 Product features

★成熟生产工艺，抗冲击能力强，循环寿命长；

★高能量密度230-270Wh/Kg;

★使用温度范围-20℃～60℃；

| 高 倍 率 无 人 机 电 池 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容量（mAh） Capacity(mAh) | 组合方式 Series/Parallel | 平台电压（v） Discharge Platform Voltage(V) | 厚度*宽度*高度(mm) Thickness*Width*Height(mm) | 重量（g） Weight(g) | 倍率 Discharge Voltage |
| 1650 | 6S1P | 22.2 | 42*47*84 | 280 | 10C |
| 2600 | 6S1P | 22.2 | 32*47*141 | 395 | 10C |
| 8000 | 6S1P | 22.2 | 50*62*169 | 1120 | 10C |
| 9000 | 8S1P | 29.6 | 50*112*160 | 1835 | 10C |
| 12000 | 6S1P | 22.2 | 57*76*188 | 1605 | 10C |
| 10000 | 6S2P | 21.6 | 46*75*140 | 968 | 10C |
|  | 8S2P | 28.8 | 46*75*182 | 1250 | 10C |
| 15000 | 6S3P | 21.6 | 66*75*140 | 1388 | 10C |
|  | 8S3P | 28.8 | 66*75*182 | 1812 | 10C |
|  | 12S3P | 36.0 | 66*75*268 | 2652 | 10C |
| 20000 | 6S4P | 21.6 | 76*88*140 | 1812 | 10C |
|  | 12S4P | 36.0 | 76*88*268 | 3488 | 10C |
| 25000 | 4S5P | 14.4 | 76*88*120 | 1525 | 10C |