CL21金属化聚酯薄膜电容器

Metallized Polyester Film Capacitor

特点Characteristic

- ★金属化聚酯薄膜，无感卷绕结构；

- ★容量范围宽，体积小；

- ★自愈性好，寿命长；

- ★阻燃性环绕氧粉末包封。

应用场景Application Scenario

- 适用于直流和VAF级信号的隔直流、旁路和耦合。广泛用于滤波、低脉冲电路。适用于高温节能工具。

- 技术参数Technical Specifications

| 引用标准 | GB/T 7332（IEC 60384-2) |  |
| --- | --- | --- |
| 气候类别 | 55/105/21 |  |
| 工作温度范围 | -55℃～+105℃ |  |
| 额定电压 | 63V/100V/250V/400V/630V |  |
| 电容器范围 | 0.010μF～10.0μF |  |
| 电容器偏差 | ±5%（J）；±10%（K） |  |
| 耐电压 | 1.5UR（5ｓ） |  |
| 损耗角正切 | ≤0.001（1KHZ 20℃） |  |
| 绝缘电阻 | UR＞100v；≥30000ＭΩ；CR≤0.33μF； ≥10000S；CR﹥0.33μF | 100V 60S |
|  | UR≤100v；≥15000ＭΩ；CR≤0.33μF； ≥5000S；CR﹥0.33μF |  |
| 脚距 | 5mm,7.5mm,10mm,15mm |  |