高压无人机电池

LCO LiHV drone battery

产品应用 Product application

穿越机、航拍机、电动冲浪板等等。

产品特点 Product features

★高功率，平台电压高；

| 高 压 无 人 机 电 池 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容量（mAh） Capacity(mAh) | 组合方式 Series/Parallel | 平台电压（v） Discharge Platform Voltage(V) | 厚度*宽度*高度(mm) Thickness*Width*Height(mm) | 重量（g） Weight(g) | 持续/瞬时放电倍率 Discharge Voltage |
| 4200 | 6S1P | 23.1 | 38*50*155 | 500 | 30C/80C |
|  | 8S1P | 30.8 | 50*50*155 | 650 | 30C/80C |
| 7200 | 6S1P | 23.1 | 60*50*155 | 805 | 50C/60C |
|  | 8S1P | 30.8 | 78*50*155 | 1060 | 50C/60C |
| 7800 | 6S1P | 22.8 | 38*72*198 | 990 | 50C/80C |
|  | 8S1P | 30.4 | 51*72*198 | 1300 | 50C/80C |
| 8000 | 6S1P | 23.1 | 45*72*154 | 900 | 30C/50C |
|  | 8S1P | 30.8 | 60*72*154 | 1190 | 30C/50C |
| 9000 | 6S1P | 22.8 | 72*46*143 | 950 | 30C/40C |
|  | 8S1P | 30.4 | 95*46*143 | 1250 | 30C/40C |
| 10000 | 6S1P | 23.1 | 50*72*154 | 1030 | 30C/40C |
|  | 8S1P | 30.8 | 65*72*154 | 1355 | 30C/40C |
| 12000 | 6S1P | 23.1 | 68*72*154 | 1380 | 30C/40C |
|  | 8S1P | 30.8 | 90*72*154 | 1822 | 30C/40C |
| 16000 | 6S1P | 23.1 | 58*72*199 | 1640 | 30C/40C |
|  | 8S1P | 30.8 | 78*72*199 | 2160 | 30C/40C |
| 20000 | 6S1P | 23.1 | 56*92*207 | 2045 | 15C/25C |
|  | 8S1P | 30.8 | 75*92*207 | 2699 | 15C/25C |
| 22000 | 6S1P | 23.1 | 62*94*207 | 2310 | 15C/25C |
|  | 8S1P | 30.8 | 83*94*207 | 3055 | 15C/25C |
| 24000 | 6S2P | 23.1 | 134*72*158 | 2200 | 30C/40C |
|  | 8S2P | 30.8 | 178*72*158 | 3000 | 30C/40C |
| 32000 | 6S2P | 23.1 | 128*72*200 | 3750 | 30C/40C |
|  | 8S2P | 30.8 | 170*72*200 | 4950 | 30C/40C |

★高能量密度250-320Wh/Kg;

★使用温度范围-40℃～60℃；