X2抗干扰用安规电容器

EMI Suppression Safety Capacitor(Class X)

特点Characteristic

★金属化聚丙烯；

★能承受过压冲击；

★优异的阻燃性能；

应用场景Application Scenario

适用于电源跨接电路中抑制电源电磁干扰。

技术参数Technical Specifications

| 气候类别 | 40/110/56 |
| --- | --- |
| 阻燃等级 | B |
| 工作温度范围 | ﹣40℃～＋110℃ |
| 额定电压 | 275VAC/305VAC/310VAC |
| 电容量范围 | 0.001μF～2.2μF |
| 电容量偏差 | ±10%（K) |
| 耐电压 | 4.3UR（DC)/5S |
| 损耗角正切 | ≤0.001(1KHz 1.0v) |
| 绝缘电阻 | ≥15000MΩ；CR≤0.33UF；≥6000S；CR＞0.33uF 100V,60S |
| 脚距 | 7.5mm,10mm，15mm,22.5mm,27.5mm |