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Solid-state battery

产品应用 Product application
多旋翼、固定翼等等。

产品特点 Product features
★重量更轻，寿命更长，安全系数更高；
★高能量密度270-400Wh/Kg;
★使用温度范围-20℃～55℃；




	固  态 电  池

	容量（mAh）
Capacity(mAh)
	组合方式
Series/Parallel

	平台电压（v）
Discharge Platform Voltage(V)
	厚度*宽度*高度(mm)
Thickness*Width*Height(mm)
	重量（g）
Weight(g)
	持续/瞬时放电倍率
Discharge Voltage

	13000
	6S
	21.9
	55*50*156
	935
	5C/10C

	
	12S
	43.8
	112*50*156
	1865
	5C/10C

	18000
	6S
	21.9
	50*72*155
	1250
	3C/5C

	
	12S
	43.8
	102*72*155
	2495
	3C/5C

	20000
	6S
	21.9
	55*72*155
	1366
	3C/10C

	
	12S
	43.8
	110*78*190
	2730
	3C/10C

	27000
	6S
	21.9
	58*76*198
	1805
	3C/10C

	
	12S
	43.8
	118*76*198
	3610
	3C/10C

	30000
	6S
	21.9
	48*90*205
	2000
	3C/10C

	
	12S
	43.8
	100*90*205
	4000
	3C/10C

	40000
	6S
	20.1
	60*90*200
	2450
	3C/5C

	
	12S
	40.2
	123*90*200
	4500
	3C/5C
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