Y1/Y2安规陶瓷电容器

Class Y Ceramic Ssfety Capacitor

特点Characteristic

★体积小；

★具有高介电系数的陶瓷介质；

★阻燃的环氧树脂封装；

应用场景Application Scenario

适用于电子设备的电源电路噪音压制电路中。可用在天线耦合跨接和旁路电路中。

技术参数Technical Specifications

| 引用标准 | GB/T2693-2001 GB/T14472-1998 |  |
| --- | --- | --- |
| 气候类别 | 25/125/21 |  |
| 额定电压 | 400VAC | 250VAC |
| 额定电压 | 4000VAC | 2500VAC |
| 电容量范围 | 0.00001μF～0.0047μF | 0.0001μF～0.010μF |
| 电容量偏差 | ±10%(K）；±20%(M） |  |
| 损耗角正切 | ≤0.025(1KHz 1V) |  |
| 绝缘电阻 | ≥6000MΩ |  |
| 温度特性 | Y5P/Y5V/Y5U |  |
| 脚距 | 7.5mm,10mm，15mm |  |