Y1/Y2安规陶瓷电容器
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特点Characteristic             
★体积小；
★具有高介电系数的陶瓷介质；
★阻燃的环氧树脂封装；

应用场景Application Scenario
适用于电子设备的电源电路噪音压制电路中。可用在天线耦合跨接和旁路电路中。



技术参数Technical Specifications 
	引用标准
	GB/T2693-2001  GB/T14472-1998

	气候类别
	25/125/21

	额定电压
	400VAC
	250VAC

	额定电压
	4000VAC
	2500VAC

	电容量范围
	0.00001μF～0.0047μF
	0.0001μF～0.010μF

	电容量偏差
	±10%(K）；±20%(M）

	损耗角正切
	≤0.025(1KHz  1V)

	绝缘电阻
	≥6000MΩ

	温度特性
	Y5P/Y5V/Y5U

	脚距
	7.5mm,10mm，15mm





image1.png




